MSK高透明气相射出型液体胶SL74XXAB系列

产品描述

SL74XXA/B系列是一款高透明液体硅胶，适合射出成型工艺。A 和 B 需按照 1 ：1的比例混合，加热后固化即产生具有弹性的硅胶成品。

产品优势

- 良好的透明度

- 2.良好的抗拉、抗撕性能，翻模次数多、使用寿命长。

- 3.具有优良热稳

定性，和耐候性(使用温度-60℃--250℃)。

- 环保无毒无味 ,对人体没有副作用。5.符合ROHS认证

- 技术参数：

| 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SL7410A/B | SL7420A/B | SL7430A/B | SL7440A/B | SL7450A/B | SL7460A/B | SL7470A/B |
| 外观 | 无色透明，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |
| 混合比例 | 1：1 |  |  |  |  |  |  |
| 密度（g/cm3） | 1.11±0.03 | 1.12±0.03 | 1.13±0.03 | 1.14±0.03 | 1.14±0.03 | 1.15±0.03 | 1.15±0.03 |
| 硬度（邵尔A型） | 10±2 | 20±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 65±2 |
| 拉伸强度，Mpa ≥ | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8 | 8.0 | 7.5 |
| 伸 长 率 ， % ≥ | 600 | 700 | 700 | 600 | 450 | 400 | 300 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 |

- 主要运用：

主要适应于做厨房用品，一般的杂件及透明度一般的产品。

包装储运及注意事项：

1．  本系列产品采用20千克/桶或200千克/桶包装。

2．  本系列产品应密封贮存，并放在阴凉的地方，防止雨淋、日光曝晒。

3.   以上典型数据，仅供参考，不能作为使用方法。具体成型工艺条件应视产品规格而

定或联系我司工程部。