MSK加成型液体滴胶SL96XXAB系列

产品描述

MSK加成型液体滴胶SL96XXAB系列是双组分液态硅胶。液体硅胶具有流动性好，硫化快，更安全环保，可完全达到食品级要求液体硅胶适合射出成型工艺，抗黄变性，耐热老化性，优异的撕裂强度。

产品特性

1.透明度高。
2、流动性能好
3、成型速度快
4、适合射出成型
5、产品符合ROHS等环保要求，通过美国FDA认证

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 要求 |
| SL9610A/B | SL9620A/B | SL9630A/B | SL9640A/B | SL9650A/B | SL9660A/B | LSR9670A/B |
| 外观 | 无色透明，无明显机械杂质 |
| 密度 |   1.11±0.03  |  1.12±0.03 | 1.13±0.03 |  1.14±0.03 |  1.14±0.03 |  1.15±0.03 |  1.15±0.03 |
| 硬度 |  10±2 |  20±2 |  30±2 |  40±2 |  50±2 |  60±2 |  65±2 |
|   拉伸强度 |  3.0 |  6.0 |  7.0 |  7.5 | 8.0 |  8.0 |  7.5 |
|   伸 长 率  | 600 | 700 |  700 | 600 | 450 |  400 |  300 |
|   撕裂强度 |  8 |  10 |  15 |  18 | 22 | 22 |  22 |

产品参数

产品应用

婴儿硅胶奶瓶，奶嘴，厨房硅胶用品，潜水镜，蛋糕盘类等射出成型硅胶制品

包装规格：20/200公斤/桶
贮存：产品应存放在阴凉通风、避免阳光直接照射，隔绝火源和远离热源处
运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入