### 沉 淀 硅 橡 胶

基本型号：MD9X0UM-4

产品描述：MD9X0M-4系列属于具有高透高回弹性能沉淀硅橡胶。按键专用，抗击打次数高，美国FDA级。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

- ★ 快速硫化，反应速度快

- ★ 极低气味，过程环保

- ★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 高效加工性能，使用灵活方便

- 主要应用： 各式按键，各种杂件

典型物性表：

| 物性 | 单位 | MD 910UM-4 | MD 920UM-4 | MD 930UM-4 | MD 940UM-4 | MD 950UM-4 | MD 960UM-4 | MD 970UM-4 | MD 980UM-4 | MD 990UM-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 |
| 硬度 | HA | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 抗撕强度 | KN/m | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 16 |
| 抗拉强度 | Mpa | 5 | 6.3 | 7.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.3 | 7.7 | 5.5 |
| 伸长率 | % | 950 | 920 | 900 | 700 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| 拉伸永久变形 | % | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。