### 气 相 法 耐 高 温 胶

基本型号：MD29XXH MD29XXY系列

产品描述：MD29XXH MD29XXY系列属于耐高温气相法硅橡胶，具有优异耐高温性能。H-表示透明，Y-表示米黄色，符合ROSH等环保要求。

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,-60℃-250℃下可长期使用

- ★ 快速硫化，反应速度快

- ★ 极低气味，过程环保

- ★ 化学性质稳定，极好的电气绝缘性能

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 高效加工性能，使用灵活方便

- 主要应用：高拉力要求需耐高温类制品等

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD2920H/Y | MD2930H/Y | MD2940H/Y |  | MD2950H/Y | MD2960H/Y | MD2970H/Y | MD2980H/Y |
| 外观 | 透明或米黄色固体，无明显机械杂质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.06±0.03 | 1.08±0.03 |  | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 20±2 | 30±2 |  | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 5.0 | 7.0 |  | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 |
| 伸长率，％ ≥ | 650 | 550 |  | 450 | 400 | 340 | 250 | 150 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 11.5 | 12 |  | 12 | 12.5 | 12 | 12 | 10 |
| 收缩率，％ | 3.7～43 | 3.6～4.1 |  | 3.3～3.9 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 | 2.7～3.3 |
| 可塑性 | 120~160 | 140~180 |  | 150~190 | 180~220 | 210~250 | 270~310 | 310~370 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h。

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。