### 高 撕 裂 沉 淀 胶

基本型号：MD7X1系列

产品描述：沉淀硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击

- ★ 快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

- ★ 单组份系统使用简单方便

主要应用：

- 护套类，橡皮筋类产品。

典型物性表：

| 项 目 | 要 求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MD741 | MD751 | MD761 | MD771 |
| 外观 | 半透明固体，无明显机械杂质 |  |  |  |
| 密度，g/cm3 | 1.12±0.03 | 1.15±0.03 | 1.2±0.03 | 1.22±0.03 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 40±2 | 50±2 | 60±2 | 70±2 |
| 拉伸强度，MPa ≥ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 |
| 伸长率，％ ≥ | 750 | 600 | 500 | 320 |
| 撕裂强度，kN/m ≥ | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| 收缩率，％ | 3.3～3.9 | 3.1～3.7 | 2.9～3.5 | 2.8～3.4 |
| 可塑性 | 150~190 | 180~220 | 210~250 | 270~310 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。