### 中 拉 型 气 相 胶

基本型号：MD1572-70

产品描述：中拉型气相硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶制品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击,使用温度广，-60℃-250℃下可长期使用。

- ★ 化学性质稳定，除强碱、氢氟酸不与任何物质反应。

- ★ 原料透明，客户可以自己调配各种不同靓丽色彩。

- ★ 优异的电绝缘性能，耐电压、耐电弧、体积电阻系数受温度影响小。

- ★ 使用灵活方便，可配双二四，双二五，铂金硫化剂。

主要应用：

- 模压型气相杂件，按键，厨具类制品等。

典型物性表：

| No. | Test Item | Unit | Spec. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 175×5min | 200℃*2h | 200℃*4h |
| 1 | (外观)Appearance |  | 半透明 |  |  |
| 2 | (硬度)Hardness (JIS) | A | 66 |  | 71 |
| 3 | (收缩率)Linear Shrinkage ((ISO7619) | % | 3 |  |  |
| 4 | (抗撕)Tear Strength, DieC (ISO34) | N/mm | 55 | 60 |  |
| 5 | (抗拉)Tensile Strength (ISO/DIS-37) | Mpa | 10.5 | 9.5 |  |
| 6 | (伸长率)Elongation (ISO/DIS-37) | % | 600 | 444 |  |
| 7 | 比重(Specific Gravity)(at 25℃)(ISO2781) | g/cm3 | 1.179 |  |  |
| 8 | 可塑度(Plasticity)(ISO-7323) |  | 215 |  |  |
| 9 | 扯断永久变形Tension Set%8 |  |  |  |  |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。