### 气 相 法 耐 高 温 胶

产品描述：气相法耐高温胶是一种特殊性能硅胶制品

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击，快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用：

- 高拉力要求需耐高温类制品等。

| 典型物性表： 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
|  | MD2980H |
| 外观 | 透明 |
| 比重g/cm3 | 1.21 |
| 硬度（邵尔A型），Shore A | 80 |
| 拉伸强度，MPa | 11.52 |
| 伸长率，％ | 228 |
| 撕裂强度，Kgf/cm | 22.99 |
| 收缩率，％ | 2.89 |
| 可塑性 | 270 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。