### 高 撕 裂 沉 淀 胶

基本型号：MD741

产品描述：一种高撕裂强度的沉淀型硅橡胶

产品特性：

- ★ 耐高低温冲击

- ★ 快速硫化

- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害

- ★ 与多种底材粘接无需使用底漆

- ★ 优异的耐热性，耐臭氧性和抗化学侵蚀性

- ★ 极好的电气绝缘性能

- ★ 单组份系统使用简单方便

主要应用：

- 护套类，橡皮筋类、对抗撕性能有要求的，有倒扣难脱模的产品

典型物性表：

| 项 目 | 单 位 | MD741 | 测试标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | - | 半透明固体 | ASTM E1767 |
| 密度 | g/cm3 | 1.12±0.03 | ASTM D792 |
| 硬度 | Shore A | 40±2 | ASTM D2240 |
| 拉伸强度 | MPa ≥ | 8.0 | ASTM D412 |
| 伸长率 | ％ ≥ | 750 | ASTM D412 |
| 撕裂强度 | kN/m≥ | 16.0 | ASTM D624 C |
| 收缩率 | ％ | 3.3～3.9 | JIS K6249 |
| 可塑性 | - | 150~190 | ASTM D926 |

硫化条件： C-15（1.3%）,  170℃×10min。二次硫化 200℃×4h

操作条件：使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件：低温干燥,远离明火,避免阳光直射。